Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

TORKRET

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zabezpieczeniem zboczy skalnych  poprzez wykonanie torkretu metodą suchą. W ramach inwestycji pn.  ,, BUDOWA OBWODNICY CZARNEGO BORU – DROGI ŁĄCZĄCEJ  DROGĘ  POWIATOWĄ  NR 3366D Z  DROGĄ  WOJEWÓDZKĄ  367’’

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Szczegóły, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w punkcie 1.1 i obejmują:

- Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,

- Przygotowanie podłoża (skucie i oczyszczenie),

- Montaż konstrukcyjnego zbrojenia (żebrowana stal zbrojeniowa zgodnie z projektem wykonawczym),

- Zwilżenie powierzchni do stanu matowo-wilgotnego,

- Naniesienie poszczególnych warstw torkretu

- Pielęgnacja nałożonego torkretu

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami inspektora nadzoru i projektanta pełniącego nadzór autorski.

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne

Do wykonania torkretu należy stosować mieszankę mineralną konfekcjonowaną w zakładzie produkcyjnym wytwórcy, przywożoną odpowiednim transportem na budowę. Wspomniany proces zapewnia optymalną jednorodność parametrów wbudowywanego materiału. Zabrania się przygotowywania mieszanki lub zmiany receptury na miejscu budowy. Gotowa mieszanka powinna być rekomendowana na wykonywania torkretu metodą suchą.

Mieszanka torkretowa powinna posiadać następujące dokumenty:

- Aprobata Techniczna IBDiM potwierdzające wyniki badań wytrzymałości oraz mrozoodporności po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie,

- Karta techniczna,

- Deklaracja Właściwości Użytkowych,

- Potwierdzone badania dotyczące wymaganej wodoszczelności torkretu,

- Karta charakterystyki.

Wykonawca obowiązany jest udokumentować żródło zakupu materiałów i przedłożyć je z w/w dokumentami dla inspektora nadzoru do akceptacji.

2.2 Wymagania szczegółowe

Mieszanka mineralna do wykonywania torkretu powinna spełniać następujące wymagania:

- Powinna zawierać:

- spoiwo hydrauliczne (cement) zgodne z EN 197

- kruszywa kwarcowe,

- wielkość uziarnienia kruszywa 0-4 mm,

- dodatek aktywnej mikrokrzemionki,

- dodatek trasu reńskiego TUBAG,

- Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 45MPa,

- Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach ≥ 6MPa,

- Badania mrozoodporności po 200 cyklach zamrażania i odmrażania,

- Wytrzymałość na rozciąganie met. „pull-off”od podłoża betonowego po badaniu mrozoodporności po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie ≥1,5 MPa,

- Wodoszczelność W12,

- Ubytek masy po badaniach mrozoodporności ≤5%,

- Obniżenie wytrzymałości na ściskanie i zginanie po badaniach mrozoodporności ≤20%,

2.3 Woda

Do przygotowania mieszanki betonu natryskowego oraz do nawilżania podłoża przed rozpoczęciem natryskiwania mieszanki stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową  wodę pitną.

3. Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca musi dysponować sprzętem do wykonywania torkretu metodą suchą. W przypadku gdy użyty przez wykonawcę sprzęt lub narzędzia nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości, inspektor nadzoru może zażądać zmiany stosowanego sprzętu. Wykonawca powinien dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem do pomiaru temperatury powietrza oraz podłoża betonowego.

Ze względu na rodzaj technologii nakładania torkretu, wykonawca musi posiadać:

- Torkretnicę do natrysku metodą suchą wraz z zestawem potrzebnych elastycznych węży i odpowiednią dyszą,

- Sprężarkę o wydajności min.  5,5 m³ / minutę(ilość sprężonego powietrza powinna być wystarczająca do osiągnięcia odpowiedniego zagęszczenia) z zamontowanym filtrem olejowym w celu pozbawienia powietrza oleju,

- Pompa wody,

- Urządzenie do czyszczenia powierzchni betonu metodą hydrodynamiczną ,

4. Transport i przechowywanie

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i przechowywania

Sposób transportu i przechowywania materiałów przewidzianych do wykonywania torkretu nie może powodować obniżenia ich jakości lub trwałych uszkodzeń. Transportproduktów w opakowaniach fabrycznych powinien odbywać się krytymi środkami transportowymi. Szczególnie należy zwrócić uwagę, aby gotowa mieszanka mineralna była dostarczana i składowana w suchych warunkach bez dostępu wilgoci oraz zanieczyszczeń.Zawsze należy uwzględniać specjalne zalecenia dostawców składników zgodnie z kartą techniczną produktu oraz informacji na opakowaniu.

5. Wykonanie Robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją Techniczną powinny być wykonywane przez pracowników posiadających świadectwo kwalifikacji ukończenia szkolenia w zakresie wykonywania prac.

5.2 Przygotowanie powierzchni

- Dokładne oczyszczenie powierzchni  skalnych metodą strumieniowo-ścierną. Średnia wytrzymałość betonu badana metodą „pull-off” nie mniej niż 1,5 MPa, wartość pojedynczego pomiaru nie powinna być mniejsza od 1 MPa.
Podłoże powinno być czyste, wolne o luźnych elementów skalnych  oraz innych zabrudzeń lub środków chemicznych mogących pogorszyć przyczepność do podłoża nakładanych warstw naprawczych torkretu,

- Podłoże przed naprawą powinno mieć strukturę szorstką,

- Powierzchnia skalna przed naprawą powinna posiadać stan matowo-wilgotny bez widocznych plam i kałuż wody zgodnie z PN EN 1504-10,

- Stal zbrojeniowa powinna być zgodna z PN EN 1504-10,

- Temperatura prowadzenia prac powinna wynosić od 5°C do 30 °C.

  - Przygotowanie zbrojenia konstrukcyjnego

- Zbrojenie konstrukcyjne   powinno zostać wykonane zgodnie z projektem wykonawczym

  - Wykonanie torkretu

Realizowane wzmocnienie konstrukcji żelbetowej należy wykonać metodą torkretu. Natrysk przygotowanej mieszanki mineralnej należy przeprowadzić z zastosowaniem torkretnicy, metodą suchą. Ze względu na specyfikę technologii torkretu, nie zaleca się stosowania warstwy sczepnej przed nałożeniem mieszanki mineralnej. Proces tworzenia przyczepności nakładanej warstwy torkretu do powierzchni starego betonu, powstaje w skutek dynamicznego wbudowywania zarobionej z wodą mieszanki, przy użyciu ciśnienia powietrza. Grubość warstwy w jednym cyklu roboczym od 12 do 50 mm, dlatego w przypadku przewidywanych większych grubości produkt należy nanosić wielowarstwowo zachowując odpowiedni czas pomiędzy poszczególnymi warstwami.

Torkret będzie nakładany w grubościach do 50 mm w odstępie czasu pomiędzy poszczególnymi warstwami wynoszącymi min.24 godziny (zawsze następną warstwę należy nakładać dopiero, kiedy warstwa poprzednia może ją utrzymać). W trakcie wykonywania torkretu należy zwrócić szczególną uwagę, aby pod prętami zbrojeniowymi nie było pustych przestrzeni. Dlatego w przypadku wykonywania torkretu pierwszą warstwę należy nałożyć do przykrycia prętów zbrojeniowych.

Zabrania się zacierania powierzchni nałożonego torkretu ponieważ może to doprowadzić do obniżenia jakości stworzonej struktury w skutek dynamicznego wbudowania mieszanki. W przypadku widocznych miejscowych uszkodzeń torkretu, które powstały w trakcie aplikacji lub widocznych odspojeń od podłoża świeżej mieszanki. Należy miejscowo usunąć nałożoną warstwę torkretu, znaleźć przyczynę i dynamicznie nałożyć ponownie z zastosowaniem torkretnicy. Zabrania się dokładania lub wykonywania uzupełnień torkretu innymi urządzeniami niż torkretnica (np. aplikacja ręczna z użyciem kielni).

Prowadzenie prac w temperaturach obniżonych wymaga przygotowania odpowiedniego zabezpieczenia oraz ogrzewania naprawianej konstrukcji, nakładanego materiału oraz powietrza.

Odpad powstały podczas odbicia natryskiwania torkretu od naprawianej powierzchni nie może być używany ponownie.

  - Pielęgnacja

Pielęgnację stosuje się w celu zminimalizowania skurczu plastycznego, zapewnienia właściwej trwałości i przyczepności międzywarstwowej.

Po zakończeniu natryskiwania należy rozpocząć pielęgnację powierzchni. Dotyczy to również pośrednich etapów natryskiwania. Pielęgnację należy prowadzićprzez 7 dni od momentu zakończenia natryskuwarstwy torkretu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na:

- Sprawdzeniu jakości materiałów i ich zgodności z normami,

- Sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz SST,

- Sprawdzeniu grubości warstw i jakości powierzchni

- Sprawdzenie finalnego efektu uzyskanej powierzchni, zgodnie z zatwierdzonym na początku polem referencyjnym.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m² torkretowanej powierzchni. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonawczych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót oraz weryfikacja stanu faktycznego na budowie przez inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi podlegają:

- Materiały użyte do wykonywania torkretu,

- Przygotowanie podłoża betonowego,

- Zakres i kształt odkucia starego betonu,

- Sposób i rodzaj wykonania zakotwienia i montażu stali zbrojeniowej,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za m² powierzchni nałożonego torkretu wg dokonanego obmiaru i odbioru.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

- PN-EN 1992-1-1:2018 EUROKOD 2

- PN-EN 14487-1 Beton natryskowy Część 1: Definicje, wymagania i zgodność

- PN-EN 14487-2 Beton natryskowy Część 2: Wykonywanie

- PN-EN 14488-1 Badanie betonu natryskowego Część 1: Pobieranie próbek mieszanki betonowej i stwardniałego betonu

- PN-EN 14488-2 Badanie betonu natryskowego. Część 2: Wytrzymałość na ściskanie młodego betonu natryskowego

- PN-EN 14488-3 Badanie betonu natryskowego Część 3: Wytrzymałość na zginanie (przy pierwszym piku, maksymalna i resztkowa) próbek beleczkowych zbrojonych włóknami

- PN-EN 14488-4 Badanie betonu natryskowego Część 4: Wytrzymałość złącza w odwiertach przy bezpośrednim rozciąganiu

- PN-EN 14488-5 Badanie betonu natryskowego Część 5: Oznaczanie zdolności pochłaniania energii przez próbki płyt zbrojonych włóknami

- PN-EN 14488-6 Badanie betonu natryskowego Część 6: Grubość warstwy betonu na podłożu.

- PN-EN 1504 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac.